Утверждаю

Руководитель, уполномоченное лицо заказчика

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

М.П.

Типовая заявка на закупку ваты хирургической

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о заказчике** | |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждения здравоохранения Республики Беларусь |

**1.** Область применения: хирургия

**2.** Сведения о государственной закупке:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лот 1** | |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Вата хирургическая из хлопкового волокна нестерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.400 |
| Объем (количество) | *\_\_\_\_\_\_\_\_ штук* |
| Ориентировочная стоимость | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бел. руб.* |
| Принцип формирования начальной цены электронного аукциона | Ориентировочная стоимость либо наименьшая стоимость предложенная участниками |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты |
| **Лот 2** | |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Вата хирургическая из хлопкового волокна нестерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.400 |
| Объем (количество) | *\_\_\_\_\_\_\_\_ штук* |
| Ориентировочная стоимость | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бел. руб.* |
| Принцип формирования начальной цены электронного аукциона | Ориентировочная стоимость либо наименьшая стоимость предложенная участниками |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты |
| **Лот 3** | |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Вата хирургическая стерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.400 |
| Объем (количество) | *\_\_\_\_\_\_\_\_ штук* |
| Ориентировочная стоимость | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бел. руб.* |
| Принцип формирования начальной цены электронного аукциона | Ориентировочная стоимость либо наименьшая стоимость предложенная участниками |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты |
| **Лот 4** | |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Вата хирургическая из льняного волокна нестерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.400 |
| Объем (количество) | *\_\_\_\_\_\_\_\_ штук* |
| Ориентировочная стоимость | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бел. руб.* |
| Принцип формирования начальной цены электронного аукциона | Ориентировочная стоимость либо наименьшая стоимость предложенная участниками |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты |
| **Лот 5** | |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Вата хирургическая из льняного волокна нестерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.400 |
| Объем (количество) | *\_\_\_\_\_\_\_\_ штук* |
| Ориентировочная стоимость | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бел. руб.* |
| Принцип формирования начальной цены электронного аукциона | Ориентировочная стоимость либо наименьшая стоимость предложенная участниками |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский, местный бюджеты |

Приложение 1

**Вата медицинская хирургическая из хлопкового волокна нестерильная**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Масса упаковки | Количество, шт. |
| 1 | 50г |  |
| 2 | 100г |  |
| 3 | 250г |  |

**2. Технические требования:**

2.1 Вата должна быть изготовлена из хлопкового волокна.

2.2 Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%.

2.3 Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и льняной пыли не более 0,15%.

2.4 Засоренность не более 0,30%.

2.5 Не допускается содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек, нитей и др.

2.6 Зольность не более 0,30%.

2.7 Массовая доля жировых и воскообразных веществ не более 0,35%.

2.8 Влажность не более 8%.

2.9 Поглотительная способность не менее 20г.

2.10 Капиллярность не менее 70 мм.

2.11 Реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.12 Массовая доля хлористых солей не более 0,04 %.

2.13 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

2.14 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

2.15 Содержание восстанавливающих веществ – следы.

2.16 Степень белизны не менее 72%.

2.17 Запах не допускается.

2.18 Упаковка ваты должна обеспечить сохранность качества.

2.19 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

Приложение 2

**Вата медицинская хирургическая из хлопкового волокна нестерильная**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Масса упаковки | Количество, шт. |
| 1 | 1-2кг | \* |
| 2 | 5кг |  |
| 3 | 10кг |  |

*\* в случае наличия в ассортименте производителя ваты в фасовке по 2кг, количество по пункту 4 составляет 6 250 упаковок.*

**2. Технические требования:**

2.1 Вата должна быть изготовлена из хлопкового волокна.

2.2 Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%.

2.3 Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и льняной пыли не более 0,15%.

2.4 Засоренность не более 0,30%.

2.5 Не допускается содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек, нитей и др.

2.6 Зольность не более 0,30%.

2.7 Массовая доля жировых и воскообразных веществ не более 0,35%.

2.8 Влажность не более 8%.

2.9 Поглотительная способность не менее 20г.

2.10 Капиллярность не менее 70 мм.

2.11 Реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.12 Массовая доля хлористых солей не более 0,04 %.

2.13 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

2.14 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

2.15 Содержание восстанавливающих веществ – следы.

2.16 Степень белизны не менее 72%.

2.17 Запах не допускается.

2.18 Упаковка ваты должна обеспечить сохранность качества.

2.19 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

Приложение 3

**Вата медицинская хирургическая стерильная**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Масса упаковки | Количество |
| 1 | 25г |  |
| 2 | 50г |  |
| 3 | 100г |  |

**2. Технические требования:**

2.1 Вата должна быть изготовлена из льняного (допускается содержание хлопка в размере до 10%) или хлопкового волокна.

2.2 Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%.

2.3 Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и льняной пыли не более 0,15%.

2.4 Засоренность не более 0,30%.

2.5 Не допускается содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек, нитей и др.

2.6 Зольность не более 0,30%.

2.7 Массовая доля жировых и воскообразных веществ не более 0,35%.

2.8 Влажность не более 8%.

2.9 Поглотительная способность не менее 20г.

2.10 Капиллярность не менее 70 мм.

2.11 Реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.12 Массовая доля хлористых солей не более 0,04 %.

2.13 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

2.14 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

2.15 Содержание восстанавливающих веществ – следы.

2.16 Степень белизны не менее 72%.

2.17 Запах не допускается.

2.18 Упаковка ваты должна обеспечить сохранность качества.

2.19 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

3.1. Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя.

Приложение 4

**Вата медицинская хирургическая из льняного волокна нестерильная**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Масса упаковки | Количество, шт. |
| 1 | 50г |  |
| 2 | 100г |  |
| 3 | 250г |  |

**2. Технические требования:**

2.1 Вата должна быть изготовлена из льняного волокна (допускается содержание хлопка в размере до 10%).

2.2 Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%.

2.3 Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и льняной пыли не более 0,15%.

2.4 Засоренность не более 0,30%.

2.5 Не допускается содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек, нитей и др.

2.6 Зольность не более 0,30%.

2.7 Массовая доля жировых и воскообразных веществ не более 0,35%.

2.8 Влажность не более 8%.

2.9 Поглотительная способность не менее 20г.

2.10 Капиллярность не менее 70 мм.

2.11 Реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.12 Массовая доля хлористых солей не более 0,04 %.

2.13 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

2.14 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

2.15 Содержание восстанавливающих веществ – следы.

2.16 Степень белизны не менее 72%.

2.17 Запах не допускается.

2.18 Упаковка ваты должна обеспечить сохранность качества.

2.19 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

Приложение 5

**Вата медицинская хирургическая из льняного волокна нестерильная**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Масса упаковки | Количество, шт. |
| 4 | 1-2кг | \* |
| 5 | 5кг |  |
| 6 | 10кг |  |

*\* в случае наличия в ассортименте производителя ваты в фасовке по 2кг, количество по пункту 4 составляет 2 000 упаковок.*

**2. Технические требования:**

2.1 Вата должна быть изготовлена из льняного волокна (допускается содержание хлопка в размере до 10%).

2.2 Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%.

2.3 Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и льняной пыли не более 0,15%.

2.4 Засоренность не более 0,30%.

2.5 Не допускается содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек, нитей и др.

2.6 Зольность не более 0,30%.

2.7 Массовая доля жировых и воскообразных веществ не более 0,35%.

2.8 Влажность не более 8%.

2.9 Поглотительная способность не менее 20г.

2.10 Капиллярность не менее 70 мм.

2.11 Реакция водной вытяжки – нейтральная.

2.12 Массовая доля хлористых солей не более 0,04 %.

2.13 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.

2.14 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.

2.15 Содержание восстанавливающих веществ – следы.

2.16 Степень белизны не менее 72%.

2.17 Запах не допускается.

2.18 Упаковка ваты должна обеспечить сохранность качества.

2.19 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.

Составители:

Согласовано:

Специалист по организации работы

медицинских работников со средним

специальным медицинским и

фармацевтическим образованием С.Ф. Южик